## Slide 1: Measuring magnetic field texture in correlated electron systems under extreme conditions King Yau Yip,Kin On Ho,King Yiu Yu,Yang Chen,Wei Zhang,S. Kasahara,Y.Mizukami, T. Shibauchi,Y Matsuda,Swee K .Goh,Sen Yang SCIENCE 13 Dec 2019 Vol 366, Issue 6471 pp. 1355-1359 極限環境下における相関電子系中の磁場構造の測定
松川・谷口研究室 s0319007 上野智也

## Slide 2: 相関電子系とは何か
物質中で電子間の相互作用（クーロン相互作用など)があるもの。相互作用が強いものを強相関電子系という。
例)
・超伝導体(銅酸化物、鉄ニクタイド)
・磁性体
・重い電子系物質
Notes: 背景
金属や半導体中の電子は相互作用が弱く、自由電子として取り扱える。相関電子系とはそのような物質系以外の相互作用を無視することのできない物質系のことを言う。
鉄ニクタイド系とはリン、ヒ素、アンチモンなどの第15族元素の化合物をニクタイドと呼ぶ。
重い電子とは、磁石の材料などに用いられている希土類や、アクチノイドを含んだ化合物において、金属的な電気伝導を示すにもかかわらず、伝導電子の質量が、自由電子の質量の数百倍～千倍も「重く」なっているかのように観測される現象です。
本研究では鉄ニクタイド系の超伝導体を相関電子系として磁場構造を測定した。

## Slide 3: BaFe₂(As1-xPx)₂について
図2: BaFe₂(As1-xPx)₂の構造
引用元 http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2012/120621/
・第II種超伝導体
・ピンク色の部分で超伝導が起こる
・x=0.33でTcは最大(約31K)となり、量子臨界点の明確な根拠を示す。
Notes: 背景
今回の研究で使用されている超伝導体BaFe2(As1-xPx)2について説明する。
この超伝導体は鉄系超伝導体である。鉄系超伝導体は2008年に東工大の細野グループにより発見されたFeAs層やFeCe層を持つ超伝導体のことであり、高い転移温度と磁性相と隣接した超伝導相の存在から非常に多くの研究者が研究を行っている。
ピンク色のところは銅酸化物系でいうCuO2面に対応する。
ヒ素が でリンが である。
x=0.33で超伝導転移温度Tcは約30Kで最大となり、量子臨界点の明確な根拠を示す。
量子臨界点とは絶対零度での相転移点のことである。
したがって、BaFe2(As1−xPx)2 は、超伝導と量子臨界の間の相互作用を探るのに理想的なプラットフォームである。

## Slide 4: ダイヤモンド窒素空孔中心
図1:ダイヤモンド窒素空孔中心の構造
引用元
http://mizuochilab.kuicr.kyoto-u.ac.jp/research.html
ダイヤモンド結晶中の複合欠陥の一つであり、不純物原子である窒素と空孔が隣り合うことで形成される原子レベルの構造体。
大きさ約1μm
分裂した電子スピン準位を持ち、その利用によって高感度な計測が可能となる。
N:窒素 V:空孔 そのほか:炭素
本研究では磁場センサとして用いた
Notes: 背景
今回の研究で用いられる磁場センサとしてダイヤモンド窒素空孔中心というものがある。
これは、近年「物理と化学とにまたがる学際領域」において大きな注目を集めている。
ダイヤモンド窒素空孔中心とは、図1に示す通り、ダイヤモンドの結晶中で本来は炭素がなくてはいけないところに窒素が置き換わり、その隣に空孔がある複合欠陥ののことを言う。
小さく、高感度で低温高圧という極限環境下でも動作するため、本研究ではこのダイヤモンド窒素空孔中心を磁場センサとして用いて超伝導体の磁場構造を測定した。

## Slide 5: 第II種超伝導体の臨界磁場
超伝導体を磁場が貫いている状態のことを渦糸状態という
引用元:矢口裕之著 「初歩から学ぶ固体物理学」講談社 2017年 p271
図3.第II種超伝導体の臨界磁場
Notes: 第二種超伝導体の臨界磁場について復習する。
超伝導体は超伝導状態になると試料内部に磁場を侵入させない完全反磁性の状態となる。
第I種超伝導体は真ん中のところが無く、一気に完全反磁性となる。

## Slide 6: 実験方法
試料(BaFe₂(As0.59P0.41)₂)
大きさ:幅が約80～100μm,厚さが約80μm
形:不規則な五角形
高圧容器
モアッサナイトアンビルセル
圧力伝搬溶液:グリセリン
Notes: 高圧容器に対して試料が小さいため、計測には十分な分解能が必要である。
また、高圧低温下の極限状態で計測するため、そのような環境に耐えられることも必要。
今回の研究では、窒素空孔中心を3つ用いて計測した。場所によって窒素空孔中心に名前が付けられており、試料の上がNVc、試料の端がNVE、試料から離れた場所がNVFである。

## Slide 7: 光学磁気共鳴法
・光学的に電子スピン共鳴を検出する手法
・電子スピン共鳴は電子スピン準位間をマイクロ波で共鳴させることにより不対電子を検出する手法であり、試料からの光を検出するのが光学磁気共鳴法である。

## Slide 8: 交流磁化率法

## Slide 9: 結果:磁場の超伝導転移による変化
Notes: この実験は分解能を示すために行った。
今回の研究では、窒素空孔中心を3つ用いて計測した。場所によって窒素空孔中心に名前が付けられており、試料の上がNVc、試料の端がNVE、試料から離れた場所がNVFである。
NVCの場合、超伝導状態に入ると、磁場ベクトルは短くなり、垂直方向から離れる方向に傾く。
これは、下図の通り、NVCが試料の上部にあり、超伝導に伴う反磁性によって磁束線が試料に周囲で曲がっていることに矛盾しない。
NVEの場合、超伝導状態では磁場ベクトルが長くなり、わずかに傾くだけである。
NVEが試料の端に位置しているため、マイスナー状態(超伝導体が完全反磁性で磁束線を排除している状態)では磁束線が垂直なまま密になることと矛盾しない。
NVFの場合、超伝導転移の間、実質的に一定。
ダイヤモンド窒素空孔中心を用いて極端な条件下で完全なベクトル情報を空間分解能で収集できることが示された。

## Slide 10: 結果：ゼーマン分裂の温度による変化
赤:光学磁気共鳴法
黒:交流磁化率法
Notes: 左図は、それぞれの温度でのNVc中の光学磁気共鳴スペクトル。そこから分裂を抽出してプロットしたのが右図
分裂の度合いは、初めは一定だが、温められると約17K以降顕著に増加する。約21K以降はまた分裂が一定となる。
超伝導との関連を調べるため、同じ実験で交流磁化率データを追加で収集した。同じ温度で超伝導転移を意味する交流磁化率の急激な低下が検出された。
光学磁気共鳴法と交流磁化率法はTcの測定においてよく一致した。
光学磁気共鳴法で幅が大きくなっているのは、試料に接近した窒素空孔が貫通磁場を渦糸という形で感知し始めたからである(試料全体の平均応答を探る交流磁化率は、渦糸の状態に対する感度が非常に低い)。

## Slide 11: 結果:BaFe₂(As0.59P0.41)₂の温度-圧力相図
C
Notes: ダイヤモンド窒素空孔中心が圧力を変化させても超伝導転移における感度を失わないことを示すことを目的として、実験を行った。
図Aは7つの圧力点におけるNVcのゼーマン分裂の温度依存性を示しており、ここからTcの圧力依存性を検出できる。
図Bは図Aから得られたT-p相図である。圧力と共に超伝導状態が抑制されていることが示されている。これは、x=0.41が超伝導ドームのオーバードープ側に位置していることと矛盾しない(図C)。1bar=10^5pa
緑のひし形が交流磁化率法、赤い四角が光学磁気共鳴法で測定したTc。p1,p2,…は印加圧力の順序を示す。

## Slide 12: 結果: BaFe₂(AS0.59P0.41)₂の下部臨界磁場Hc1(T)と上部臨界磁場Hc2(T)の測定
Notes: 超伝導転移の相境界(下部臨界磁場Hc1と上部臨界磁場Hc2)を探るため、8.3kbarでNVcで感知した試料C軸に沿った磁場を計測した。
図Aは8.3kbarでNVcで測定されたc軸方向の磁場。Tc1とTc2の定義も図中に示す。
常伝導状態である30Kのデータを使って、印加磁場の値を校正することができる。したがってこの磁場はTc1ではHc1に比例して、Tc2ではHc2に等しいはずである。
したがって、我々の光学磁気共鳴データは、圧力下でのマイスナー状態から渦糸状態への転移を検出する可能性を提供する。
図Bは8.3kbarでのαHc1(T)(白抜きの赤丸)とHc2(T)(赤丸)の相図。α～0.5は試料の形状に依存する数値定数。
Hc1は低温で線形的に現れ、0Kで184Gに外挿される。黒い線はそのガイドの役割。比較のため、15kbarのαHc1を相図に追加した(緑の十字)。
Hc2がほぼ垂直となっているのは物質系の強相関性と一致する。

## Slide 13: まとめ
ダイヤモンド窒素空孔中心は
高分解能を持つ(100nm未満)
優れた磁場感度を持つ(数マイクロテスラ/√Hz)
極低温高圧下(極限状態)に耐えうる(数K、60GPa≃60万気圧)
圧力セル内で使用できる
非侵襲的かつ非接触の方法である
局所電場や機械的歪みなど、他の物理パラメータに敏感である
という特徴を持ち、これは強相関系の量子力学で強力なツールとなる。

## Slide 14: 参考文献
京都大学化学研究所無機フォトニクス材料領域水落研究室
閲覧日:2022/7/11
URL:http://mizuochilab.kuicr.kyoto-u.ac.jp/research.html
鉄原子を含む高温超伝導体の仕組みを解くカギ「電子のネマティック液晶状態」を発見 spring8 閲覧日:2022/7/11
URL:http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2012/120621/
矢口裕之著 「初歩から学ぶ固体物理学」講談社 2017年
北岡良雄著 「共鳴型磁気測定の基礎と応用」 内田老鶴圃 2014年

## Slide 15
KEK 強相関電子系 閲覧日:2022/7/13
URL:https://www.kek.jp/ja/Research/IMSS/Material/SCE/
スズ・ヒ素を主成分とした層状超伝導体を発見 – 新しい超伝導・新機能物質群の候補 閲覧日:2022/7/13
URL:https://academist-cf.com/journal/?p=6566
超伝導を引き起こす「重い電子」の不思議な振る舞いを捉えた － 「遍歴・局在転移」の過程が明らかに － spring8
閲覧日2022/7/13
URL:http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2007/070901/

## Slide 16
鉄系超伝導体-固体量子物性研究室HP
https://ss.scphys.kyoto-u.ac.jp/legacy_QM.php?p=/research/res-sub/contents/fesc.html#