## Slide 1: Measuring magnetic field texture in correlated electron systems under extreme conditions King Yau Yip,Kin On Ho,King Yiu Yu,Yang Chen,Wei Zhang,S. Kasahara,Y.Mizukami, T. Shibauchi,Y Matsuda,Swee K .Goh,Sen Yang SCIENCE , 366, 1355 (2019) 極限環境下における相関電子系中の磁場構造の測定
松川・谷口研究室 s0319007 上野智也
Notes: これから、極限環境下における相関電子系中の磁場構造の測定についての論文の発表を行います。
松川・谷口研究室の上野智也です。本日はよろしくお願いいたします。

## Slide 2: 背景:ダイヤモンド窒素空孔中心
京都大学化学研究所無機フォトニクス材料領域水落研究室(参照日:2022/7/11) http://mizuochilab.kuicr.kyoto-u.ac.jp/research.html
N:窒素 V:空孔 その他:炭素
ダイヤモンド窒素空孔中心の構造
・ダイヤモンド結晶の複合欠陥
・大きさ約1μm
・磁場センサとして用いた
Notes: 今回の研究では磁場構造の測定にダイヤモンド窒素空孔中心というものが使われています。
これは、近年「物理と化学とにまたがる学際領域」において大きな注目を集めています。
このダイヤモンド窒素空孔中心とは、ダイヤモンド結晶中の複合欠陥の一つであり、不純物原子である窒素と、空孔が隣り合うことで形成される原子レベルの構造体のことです。
大きさは約1マイクロメートルです。
本研究ではこのダイヤモンド窒素空孔中心を磁場センサとして用いて超伝導体の磁場構造を測定した。
メモ
分裂した電子スピン準位を持ち、その利用によって高感度な計測が可能となる。
炭素の腕は4本だが、窒素の腕は3本しかないため、空孔ができる。

## Slide 3: 背景:BaFe₂(As1-xPx)₂について
図2: BaFe₂(As1-xPx)₂の構造
・左図ピンク色の部分で超伝導が起こる
・鉄系第II種超伝導体
(強相関系物質)
・x=0.41を用いた
Spring8 (参照日:2022/7/11)
http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2012/120621/
Notes: 今回の研究で使用されている超伝導体BaFe2(As1-xPx)2について説明します。
この超伝導体は鉄系超伝導体です。鉄系超伝導体は高い転移温度と磁性相と隣接した超伝導相の存在から非常に多くの研究者が研究を行っています。
ピンク色のところは銅酸化物系でいうCuO2面に対応し、この面で超伝導が起こります。
本研究ではxが0.41のものを試料とした。
x=0.33で超伝導転移温度Tcは約30Kで最大となり、量子臨界点の明確な根拠を示す。
量子臨界点とは絶対零度での相転移点のことである。
したがって、BaFe2(As1−xPx)2 は、超伝導と量子臨界の間の相互作用を探るのに理想的なプラットフォームである。

## Slide 4: 目的
高圧装置内
極限環境下
ダイヤモンド窒素空孔中心は
を持った磁場センサーとして使用できるかを検証
でも
充分な感度
分解能
Notes: 本研究の目的は、ダイヤモンド窒素空孔中心は高圧装置内、極限状態下でも十分な感度を持った磁場センサとして使用できるかを検証することです。

## Slide 5: 実験方法:光検出磁気共鳴法
緑レーザー→
赤色蛍光→
←マイクロ波
量子ICTフォーラム(参照日:2022/7/26)
https://qforum.org/topics/interview07
緑レーザー、赤色蛍光、
マイクロ波の三つの光で測定
←ゼーマン分裂
Photonics media
https://www.photonics.com/Articles/New_Tools_Promise_the_Next_Big_Thing_for_Quantum/a66126
(A)
(B)
Notes: 図Aは窒素空孔中心のエネルギー準位です。磁場がかけられたことによって基底状態の縮退が解けています。すなわち、ゼーマン分裂が起こっています。
基底状態は、電子スピン状態の異なる3つの状態にエネルギー分裂していて、それぞれ「-1」、「0」、「+1」状態と呼ばれます。
緑のレーザーを用いて励起されてから基底状態に戻る経路が3通りあります。
経路Aは、基底状態「0」の状態から、緑色のレーザーで励起され、その後赤色の蛍光を放出して基底状態へと戻るという経路。
経路Bは「+1」、「-1」の状態が緑のレーザーで励起され、赤い光を出しながら「+1」、「-1」の基底状態に戻るという経路。
経路Cは「+1」、「-1」の状態が緑のレーザーで励起され、光を出さずに「0」の基底状態に戻るという経路。
ここで、「０」状態と「＋１（あるいは－１）」状態のエネルギー差に相当（共鳴）するマイクロ波（約2.87 GHz）を照射すると，「０」から「＋１（あるいは－１）」へ励起させることができる。この「＋１（あるいは－１）」状態に緑色光を照射すると、経路ＢとＣを通るようになるので，蛍光強度は弱くなります。
磁場の強さに比例して「＋１」と「−１」のエネルギー準位が上下に分かれていきます。これに対応して、「０」と「＋１」、「０」と「－１」に共鳴するマイクロ波の周波数も変化します。この変化は、共鳴する周波数のマイクロ波を窒素空孔中心に照射した時に蛍光強度が弱くなることで確認できます。この原理に基づくと、窒素空孔中心を用いて磁場の値を高精度に求めることができます。

## Slide 6: 実験方法:圧力容器
アンビルはモアッサナイト
試料近くの小型マイクロコイルはマイクロ波電力供給用
大きい方のコイルは交流磁化率測定用のモジュレーションコイル。
座標の定義
赤:FeAs積層方向(c軸)
緑:窒素空孔中心の座標
Notes: 高圧容器について説明する。図中の青い四角が試料です。
アンビルセルとしてモアッサナイトアンビルセルを用いました。
ダイヤモンド窒素空孔中心を用いて測定するときに必要なレーザーは上部のアンビルを通して高圧室に向けて照射されます。
測定に必要なマイクロ波は試料付近のマイクロコイルから供給されます。
大きい方のコイルは、窒素空孔中心を用いた計測の正しさを検証するための、交流磁化率測定用のモジュレーションコイルです。
座標について言及する。C軸は試料のFeAs面の積層方向。もう一つはダイヤモンド窒素空孔中心の座標。本研究での印加磁場は常にc軸に沿ったものである。
モジュレーションコイルの下にあるものがガスケットである。

## Slide 7: 実験方法:試料と窒素空孔中心の位置
図(B)の白い点がダイヤモンド窒素空孔中心
白い線で書かれた五角形が試料
(A)
(B)
Notes: 左の図はマイクロコイルと試料の写真です。右下のスケールバーからわかるようにマイクロコイルの直径は約100マイクロメートルです。
試料の大きさは幅約80～100マイクロメートル、厚さ約80マイクロメートルの不規則な五角形です。
右の図は蛍光画像です。白い点がダイヤモンド窒素空孔中心で、白い線で書かれている五角形が試料です。
この研究では、試料上面の中央付近の窒素空孔中心をNVC、試料の端の窒素空孔中心をNVE、試料から離れた窒素空孔中心をNVFと呼ぶことにします。

## Slide 8: 結果:光検出磁気共鳴スペクトル
(A)
(B)
←縮尺が違うことに注意
8.3 kbar=0.83 GPa
7.7 K(<Tc~21 K)
Notes: 図(A)はそれぞれの窒素空孔中心の8.3kbarにおける光検出磁気共鳴スペクトルです。この時の温度は7.7Kで超伝導転移温度よりも十分低いです。
このデータからそれぞれの窒素空孔中心の光検出磁気共鳴スペクトルは異なる分裂幅を示すことが分かります。図Aの下のメモリの縮尺が違うことにご注意ください。
これは、図Bのように試料の超伝導転移に伴う完全反磁性によってそれぞれの窒素空孔中心で感じる磁場が異なることが原因です。
NVCは分裂幅が一番小さく、NVEは分裂幅が一番大きい。この二つは10倍ほど違います。
NVCは試料の上部にあるため、NVcが感じる磁場は、試料の磁化とほぼ同じとみなせます。

## Slide 9: 結果：ゼーマン分裂の温度による変化
赤:光検出磁気共鳴法
黒:交流磁化率法
光検出磁気共鳴法の方が空間分解能が良い
(A)
(B)
Notes: 左図は、8.3kbarの圧力下でそれぞれの温度でのNVcの光検出磁気共鳴スペクトル。そこから分裂幅の大きさを抽出してプロットしたのが右図の赤い線です。
分裂の度合いは、初めは一定ですが、温められると約17K以降顕著に増加します。そして、約21K以降はまた分裂が一定となります。
超伝導との関連を調べるため、同じ実験で交流磁化率データを追加で収集しました。同じ温度で超伝導転移を意味する交流磁化率の急激な低下が検出されました。
右図から、光学磁気共鳴法と交流磁化率法はTcの測定においてよく一致することが分かります。
光検出磁気共鳴法で幅が大きくなっているのは、試料に接近した窒素空孔が貫通磁場を渦糸という形で感知し始めたからです。
交流磁化率は、試料全体の平均応答を探るため、渦糸の状態に対する感度が非常に低いです。
この研究から光検出磁気共鳴法は交流磁化率法よりも空間分解能が良いことが分かります。
8.3kbar(=0.83 Gpa=0.83万気圧)

## Slide 10: 結果:BaFe₂(As0.59P0.41)₂の温度-圧力相図
◆交流磁化率測定法
■光検出磁気共鳴法
(A)高圧下でも検出可能
(B)交流磁化率測定法と一致
窒素空孔中心は高圧下でも有効
Notes: 図Aは7つの圧力点におけるNVcのゼーマン分裂の温度依存性を示しており、圧力上昇による分裂幅の減少は超伝導転移による試料直上の磁場の低下を表しています。
ここから、Tcを求めたところ、交流磁化率から求めたTcと一致する圧力依存性を示しました。それが図Bです。
図Aは窒素空孔中心が高圧下での測定にも用いることができることを示しており、図Bから測定結果が交流磁化率測定法と一致していることが分かります。
したがって、ダイヤモンド窒素空孔中心が高圧下での測定でも有効な手段であることが分かりました。
緑のひし形が交流磁化率法、赤い四角が光学磁気共鳴法で測定したTcです。
p1,p2,…は印加圧力の順序を示す。

## Slide 11: まとめ
ダイヤモンド窒素空孔中心は
高分解能を持つ(100nm未満)
優れた磁場感度を持つ(数 μT/√Hz)
極低温高圧下(極限状態)に耐えうる(数 K、60 GPa≃60万気圧)
圧力セル内で使用できる
非侵襲的かつ非接触の方法である
という特徴を持ち、これは強相関系の量子力学で強力なツールとなる。
Notes: 今回の結果から、ダイヤモンド窒素空孔中心は、圧力容器中や極限環境下で高感度、高分解能の磁場センサとして使用できることが分かった。
この結果は、ダイヤモンド窒素空孔中心は強相関系の量子力学で強力な実験ツールとなることを示す。
終わってもこの画面のまま

## Slide 12: 相関電子系とは何か
物質中で電子間の相互作用（クーロン相互作用など)があるもの。特に、相互作用が強いものを強相関電子系という。
例)
・超伝導体(銅酸化物、鉄ニクタイド)
・磁性体
・重い電子系物質
Notes: 金属や半導体中の電子は相互作用が弱く、自由電子として取り扱えますが、相関電子系とは、物質中で電子間の相互作用がある物質のことを言います。特に相互作用の強い物質を強相関電子系といいます。
鉄ニクタイド系とはリン、ヒ素、アンチモンなどの第15族元素の化合物をニクタイドと呼ぶ。
重い電子とは、磁石の材料などに用いられている希土類や、アクチノイドを含んだ化合物において、金属的な電気伝導を示すにもかかわらず、伝導電子の質量が、自由電子の質量の数百倍～千倍も「重く」なっているかのように観測される現象です。
本研究では鉄ニクタイド系の超伝導体を相関電子系として磁場構造を測定した。
金属や半導体中の電子は相互作用が弱く、自由電子として取り扱える。相関電子系とはそのような物質系以外の相互作用を無視することのできない物質系のことを言う。

## Slide 13: 超微細構造とは
原子内で核磁気モーメントと電子の磁気モーメントは磁気的に相互作用するが、その相互作用は非常に小さい。
この相互作用によるエネルギー分裂のこと。
そのため、ゼーマン分裂以外のエネルギー分裂も起こっている。
ゼーマン分裂はローレンツフィットによって決定した。
Notes: 分裂幅の間にも分裂がありますが、これは超微細構造によるものです。
超微細構造とは、原子内で核磁気モーメントと電子の磁気モーメントの磁気的な相互作用によるエネルギー分裂のことです。
その相互作用は非常に小さく、図のように分裂幅の間に出ています。

## Slide 14: ローレンツフィット
ローレンツ関数を用いたフィッティングのこと
ローレンツ関数
A:強度 w:幅 x₀:位置
測定したピークに対して、誤差が最も小さくなるようにピーク形状を求める。
今回の測定では二つのピークが出るためそのピークにフィッティングする。
Notes: ODMR法ではゼーマン分裂の分裂幅をローレンツフィットを用いて決定しました。
ローレンツフィットとは、ローレンツ関数を用いたフィッティングのことです。
ローレンツ関数はこのように定義され、この関数を用いて測定したピークに対して、誤差が最も小さくなるようにピーク形状を求めます。
今回の測定では二つのピークが出るためそのピークにフィッティングする。

## Slide 15: 交流磁化率法
磁化とは、単位体積あたりの磁気モーメントとして定義される。
交流磁場をかけた時の応答として現れる動的な磁化を交流磁化と呼ぶ。
したがって、交流磁化率は、試料全体の平均応答を探るため、渦糸の状態に対する感度が非常に低い。
M=χH
M :磁化 χ:磁化率 H :磁場の強さ

## Slide 16: 第II種超伝導体の臨界磁場
磁場が超伝導体を貫いている状態のことを渦糸状態という
引用元:矢口裕之著 「初歩から学ぶ固体物理学」講談社 2017年 p271
Notes: 第二種超伝導体の臨界磁場について復習する。
超伝導体は超伝導状態になると試料内部に磁場を侵入させない完全反磁性の状態となる。
第I種超伝導体は真ん中のところが無く、一気に完全反磁性となる。

## Slide 17: 結果:磁場の超伝導転移による変化
NVF以外の窒素空孔中心はTc(約21K)以下の温度で感じている磁場の大きさが変わる
Notes: 窒素空孔中心の分解能を示すために試料付近の磁場の温度変化を測定した。
NVCの場合、超伝導状態に入ると、磁場ベクトルは短くなり、垂直方向から離れる方向に傾く。
これは、下図の通り、NVCが試料の上部にあり、超伝導に伴う反磁性によって磁束線が試料に周囲で曲がっていることに矛盾しない。
NVEの場合、超伝導状態では磁場ベクトルが長くなり、わずかに傾くだけである。
NVEが試料の端に位置しているため、マイスナー状態(超伝導体が完全反磁性で磁束線を排除している状態)では磁束線が垂直なまま密になることと矛盾しない。
NVFの場合、超伝導転移の間、実質的に一定。
ダイヤモンド窒素空孔中心を用いて極端な条件下で完全なベクトル情報を空間分解能で収集できることが示された。

## Slide 18: 結果: BaFe₂(AS0.59P0.41)₂の下部臨界磁場Hc1(T)と上部臨界磁場Hc2(T)の測定
白抜き赤丸:αHc1(T)
赤丸:Hc2(T)
α~0.5は試料の係数による数値定数
C
Notes: 超伝導転移の相境界(下部臨界磁場Hc1と上部臨界磁場Hc2)を探るため、8.3kbarでNVcで感知した試料C軸に沿った磁場を計測しました。
図Aは8.3kbarの圧力下でNVcで測定されたc軸方向の磁場です。Tc1とTc2の定義も図中に示す。
常伝導状態である30Kのデータを使って、印加磁場の値を校正することができる。したがってこの磁場はTc1ではHc1に比例して、Tc2ではHc2に等しいはずである。
したがって、我々の光学磁気共鳴データは、圧力下でのマイスナー状態から渦糸状態への転移を検出する可能性を示します。
図Bは8.3kbarでのαHc1(T)(白抜きの赤丸)とHc2(T)(赤丸)の相図です。α～0.5は試料の形状に依存する数値定数。
Hc1は低温で線形的に現れ、0Kで184Gに外挿される。黒い線はそのガイドの役割。比較のため、15kbarのαHc1を相図に追加した(緑の十字)。
Hc2がほぼ垂直となっているのは物質系の強相関性と一致します。すなわち、Tc=Hcであることに一致する。
X=0.41にした理由
3BのT-p相図には、圧力と共に超伝導状態が抑制されることが示される。
これは、x=0.41は超伝導ドームのオーバードープ側に位置していることに矛盾しない。
リンの方がイオン半径が小さいため、xが大きいと化学圧力をかけているような状態である。

## Slide 19: 参考文献
京都大学化学研究所無機フォトニクス材料領域水落研究室
閲覧日:2022/7/11
URL:http://mizuochilab.kuicr.kyoto-u.ac.jp/research.html
鉄原子を含む高温超伝導体の仕組みを解くカギ「電子のネマティック液晶状態」を発見 spring8 閲覧日:2022/7/11
URL:http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2012/120621/
矢口裕之著 「初歩から学ぶ固体物理学」講談社 2017年
北岡良雄著 「共鳴型磁気測定の基礎と応用」 内田老鶴圃 2014年

## Slide 20
KEK 強相関電子系 閲覧日:2022/7/13
URL:https://www.kek.jp/ja/Research/IMSS/Material/SCE/
スズ・ヒ素を主成分とした層状超伝導体を発見 – 新しい超伝導・新機能物質群の候補 閲覧日:2022/7/13
URL:https://academist-cf.com/journal/?p=6566
超伝導を引き起こす「重い電子」の不思議な振る舞いを捉えた － 「遍歴・局在転移」の過程が明らかに － spring8
閲覧日2022/7/13
URL:http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2007/070901/

## Slide 21
鉄系超伝導体-固体量子物性研究室HP 閲覧日:2022/7/16
https://ss.scphys.kyoto-u.ac.jp/legacy_QM.php?p=/research/res-sub/contents/fesc.html#
ダイヤモンドを用いた固体量子センサで新たな価値創出
閲覧日:2022/7/26
URL:https://qforum.org/topics/interview07
Stephen Blundell著 中村訳 「固体の磁性」内田老鶴圃 2015年